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Красивая оболочка не соответствует содержанию


Подделка автомобильных комплектующих – не детский проступок, а реальная опасность: подделка наносит вред не только репутации оригинального производителя, но и двигателю, в который была установлена, и всем, кто был связан с монтажом и демонтажем детали. Кстати, подделку [image: image2.jpg]


распознать очень трудно – внешне она практически не отличается от оригинала. Поэтому эксперты X изучили внутреннее устройство двух особенно грубых подделок. 

Масляный фильтр: подделка не функционирует 

1. «Проба ногтем»: не выдержана 

Один из продавцов авто запчастей «X» прислал подозрительный фильтр «******» на проверку. Простое испытание на твердость царапаньем напечатанных надписей показало: краска легко счищается ногтем.Слева оригинал, надписи на котором держатся прочно. 
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Справа – подделка, краска счищается ногтем. 
2. Фланец: здесь течет 
Вскрыв фильтр, мы увидели, что на фланце поддельного фильтра отсутствует второе ребро жесткости. В оригинальной детали оно служит для придания дополнительной механической прочности фланца и предотвращения его деформацию при нагрузке, в результате чего он не сможет выполнять свою функцию уплотнения. 

Фланцы: снаружи не отличить. Но внутри у подделки (справа) отсутствует ребро жесткости. 

3. Фильтрующий элемент: более короткий и некачественный 

Фильтрующий элемент подделки на 10 мм короче, чем у оригинала. В результате фильтрующая поверхность уменьшается на 9%, что снижает [image: image4.jpg]


качество фильтрования. Также вместо 80 складок у поддельного фильтрующего элемента их 60! За счет этого фильтрующая поверхность уменьшается еще на 25%. Это означает в сумме 34%, т.е. на 34% меньше удерживается загрязняющих веществ, на 34 % меньше срок эксплуатации. 

Форма складок поддельного фильтрующего элемента также отличается: фильтровальная бумага уложена очень плотными складками, что, однако, не приводит к образованию «блоков». В подделке, [image: image5.jpg]


напротив, расстояние между складками намного больше. Кроме того, на некоторых участках «звезда» не проклеена с фланцем, что может привести к ужасным последствиям: не отфильтрованное масло попадет прямо с «грязной» стороны фильтра на «чистую». 

Слева оригинал, справа подделка – более короткий фильтрующий элемент и неравномерные складки. 

Крупный план: складки повреждены и местами не проклеены. 
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4. Обратный запорный клапан: 
Особенную трудность представляет уплотнение между «чистой» и «грязной» сторонами фильтра в области обратного запорного клапана. В фильтрах «X» фильтрующий элемент отличается чистотой обработки кромки, которая в сочетании с прецизионной фасонной деталью из резины, являющейся обратным запорным клапаном, обеспечивает идеальное уплотнение. У подделки сразу заметна острая растрескавшаяся кромка листового метала, по краю которой масло, минуя фильтр, попадет с «грязной» стороны на «чистую». 

Оригинал (слева): прецизионное уплотнение. 

Подделка (справа) с острой, негерметичной кромкой листового метала, через которую проходит не [image: image7.jpg]


фильтрованное масло. 

В оригинальных фильтрующих элементах обратный запорный клапан представляет собой прецизионную фасонную деталь, изготовленную из резины. Справа вы видите подделку, у которой вместо прецизионной детали просто вырезанная из резины шайба, которая не прилегает и, следовательно, не обеспечивает герметичность. Результат: в зависимости от расположения фильтра на двигателе (горизонтально или вертикально) он может полностью вытечь после остановки двигателя и при следующем старте его придется снова наполнять. [image: image8.jpg]


Если этого не сделать, давление масла в двигателей будет недостаточным, что ведет к преждевременному износу деталей, таких как коренной подшипник, распределительный вал или цилиндры. 
5. Отказ со стороны байпаса 
Окончательно доказывает непригодность фальшивого масляного фильтра байпасный клапан. Эта [image: image9.jpg]


важная деталь гарантирует обеспечение маслом двигателя при любых условиях, даже при тяжелом пуске или при очень низкой внешней температуре, когда масло становится вязким. В фальшивых фильтрах клапан абсолютно не выполняет свою функцию: натяжение пружины настолько мало, что клапан даже в нормальных условиях длительное время может оставаться открытым, в результате чего нефильтрованое масло постоянно попадает в двигатель. Это означает, что поддельный фильтр не выполняет свою функцию, что рано или поздно приведет к нарушению работы двигателя. 

Слева - байпасный клапан производства «Х». 

Справа - не выполняющий свою функцию клапан поддельного фильтра. 

